PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100, POLICLORURO DE VINILO PVC–U JUNTA ELÁSTICA Y PVC-MO 500 MOLECULARMENTE ORIENTADA JUNTA ELÁSTICA, DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CAAF, DIVIDIDO EN TRES LOTES,  AÑO 2016.

ÍNDICE

1.-  OBJETO DEL PLIEGO

2.-  CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

3.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.-  PLAZO DE GARANTÍA

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO

6.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

ANEXOS

1.- RELACIÓN DE MATERIALES A SUMINISTRAR

2.- RELACIÓN DE MATERIALES A SUMINISTRAR NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO.

1.-  OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del Suministro de tubos de   polietileno PE-100, PVC-U de presión, (unión elástica con anillo  elastomérico) y  PVC-O de presión (unión con anillo  elastomérico), utilizados para el transporte y distribución de agua potable, destinado a las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura de canalización hidráulica del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (C.A.A.F.), que se adquirirá conforme a las necesidades demandadas por la Entidad,  de conformidad con el precio unitario del material detallado en el Pliego, dividido en 3 lotes.

º

| Lote nº 1: Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. de diámetros 25-32-40-50 y 63mm., en rollo. |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | DN | Precio unitario máximo de licitación sin IGIC(€) | Cantidad estimada consumo 12 meses (Ud) | Presupuesto Licitación estimado para 12 meses sin IGIC (€) |
| Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. | 25 | 0,60€ | 6.000m | 3.600,00€ |
| Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. | 32 | 0,95€ | 7.500m | 7.125,00€ |
| Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. | 40 | 1,30€ | 8.000m | 10.400,00€ |
| Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. | 50 | 1,60€ | 9.000m | 14.400€ |
| Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. | 63 | 2,70€ | 5.000m | 13.500,00€ |
|  | TOTAL | 49.025,00€ |
| Lote nº 2: Tubos de Policloruro de vinilo PVC-U de presión PN-16at., diámetro 63mm. |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | DN | Precio unitario máximo de licitación sin IGIC(€) | Cantidad estimada consumo 12 meses (Ud) | Presupuesto Licitación estimado para 12 meses sin IGIC (€) |
| Tubos de PVC P-U PN-16at. | 63 | 3,01€ | 30.000m | 90.300,00 |
|  | TOTAL | 90.300,00€ |
| Lote nº 3: Tubos de Policloruro de vinilo con orientación molecular (PVC-O) de presión (unión con junta elástica de presión), clase 500 y PN-16at. de diámetros 90-110-160-200-250-315mm. |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | DN | Precio unitario máximo de licitación sin IGIC(€) | Cantidad estimada consumo 12 meses (Ud) | Presupuesto Licitación estimado para 12 meses sin IGIC (€) |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 90 | 5,40€ | 15.000m | 81.000,00€ |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 110 | 7,02€ | 6.150m | 43.173,00€ |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 160 | 12,50€ | 800m | 10.000,00€ |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 200 | 18,87€ | 800m | 15.096,00€ |
| Tubos de PVC-O PN-16at. 6at. | 250 | 29,30€ | 500m | 14.650,00€ |
| Tubos de PVC-O PN-16at. 6at. | 315 | 45,17€ | 100m | 4.517,00€ |
| TOTAL | 168.436,00€ |

2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1.- Marcado

Todos los tubos deben ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo.

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial

- Fecha de fabricación (mes y año)

- Indicación del tipo de material ( PE 100 - PVC-O 500 - PVC-U)

- Diámetro nominal (DN) en mm.

- Presión nominal (PN) en bar

- Espesor nomina ( e), en mm.

- Marca de calidad de producto.

- Referencia a la norma correspondiente en cada aplicación, según producto,

    - UNE-EN 1452:2000

    - UNE-EN 12.201

    - UNE ISO 1642

Las características técnicas mínimas de los equipos a suministrar en cada uno de los lotes serán las siguientes:

2.2.-  Lote nº 1: Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. de diámetros 25-32-40-50 y 63mm., en rollo.

- Debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE EN 12.201,  ”Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE).

- El color será negro con bandas azules

- Propiedad :

- Tensión Mínima Requerida, MRS( MPa): 10

- Densidad (aproximada), (gr/cm3): >0,95

- Índice de Fluidez en Masa (190º)( g/ 10min):0,2 a 1,4 (5Kg.)

- Resistencia a la tracción longitudinal( MPa): >19

- Alargamiento en la rotura( %) : >350

- Resistencia a flexión transv. a corto plazo (MPa):30

- Resistencia a flexión trans a largo plazo(  MPa):14,4

- Módulo de elasticidad a corto plazo(  MPa): 1.000

- Módulo de elasticidad a largo plazo(  MPa): 160

- Coeficiente de dilatación térmica lineal (mm/m ºC): 0,22

- Contenido en negro de carbono ( %): 2 a 2,5

- Conductividad térmica (kcal/mºC):0,37

- Dureza (Shore D):65

- Tiempo de inducción a la oxidación (minutos)>20

- Temperatura reblandecimiento VICAT (fuerza 50N) (ºC): 124

- Dispersión del negro de carbono:<3

- Contenido en sustancias volátiles (mg/kg)<350

- Contenido en agua (mg/kg) <300

- Coeficiente Poisson:0,4

- Constante dieléctrica: 2,5

- Rugosidad hidráulica

K (mm.): 	    0,003

n (Manning):       0,008

C (H Will.):           150

- Dimensiones normalizada de los tubos de PE-100 PN-16 para abastecimiento de agua potable ( UNE-EN 12.201).

Diámetro (mm.)      Espesor (mm.)

- 2,3

- 3,0

- 3,7

- 4,6

- 5,8

2.3.- Lote nº 2: Tubos de PVC-U DE PRESIÓN (Unión elástica con anillo elastomérico),  PN-16at., de diámetro 63mm.

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U).

- Debe cumplir con lo especificado por  la Norma UNE-EN 1452

- El color del tubo será gris.

- Características físicas de la materia prima

Densidad : 1,35 a 1,46 (1,40)gr./cm3

MRS ( Tubos para aplicaciones con presión) : 25N/mm2

- Características mecánicas de la materia prima

Módulo de elasticidad a corto plazo, E0 : 3.000N/mm2

Módulo de elasticidad a largo plazo, E50: 1.750N/mm2

Límite elástico mínimo. Le min: 42N/mm2

Límite de rotura: 50N/mm2 (aproximado)

Dureza Shore D a 20ºC :  70 a 85

Coeficiente de Poisson: 0,35

- características térmicas de la materia prima.

Temperatura de reblandecimiento Vicat : 74 a 80ºC

Coeficiente de dilatación lineal: 0,8 x10-4 m/m ºC-1

Conductividad térmica: 0,15 a 0,18 kcal/mh ºC

Calor específico 0,20 a 0,28 cal/gr ºC

- Características eléctricas de la materia prima

Rigidez dieléctrica: 20 a 40kV/mm

Constante dieléctrica: 3,2 a 3,6 ( a 60Hz)

Resistividad Transversal A 20ºC >1016 ohm/cm.

- Características físicas de los tubos

Temperatura de reblandecimiento Vicat: > 80ºC

Estabilidad dimensional: 5%

Color:	Gris Claro

- Características mecánicas de los tubos

Resistencia al impacto <10%

- Características químicas de los tubos

Contenido en VCM < 1ppm

Dimensiones normalizada de los tubos de PVC-U para abastecimiento de agua potable ( UNE- EN 1.452), PN-16.

Diámetro (mm.)    Espesor (mm.)    Longitud 	Tolerancia (mm.)

DN

63                       4,7                         6		     +-10

2.4.- Lote nº 3: Tubos de PVC-O DE PRESIÓN (Unión con junta elástica de presión) de diámetros 90-110- 160- 200-250-315mm. clase 500, PN-16at.

- Debe cumplir con lo especificado por  la Norma UNE ISO 116422    ” Tubos y uniones de policloruro de vinilo orientado (PVC-O) para conducciones de agua a presión. Especificaciones” Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U).

- el color del tubo será azul

Propiedad:

Ténsión Mínima Requerida, MRS ( MPa) 50

Densidad  (aproximada) (gr/cm3): 1,42

Límite elástico mínimo (N/mm2): 48

Módulo de elasticidad tangencial (N/mm2): 3.500

Módulo de elasticiadda axial ( N/mm2): 3.000

Calor específico ( Cal/gr ºC): 0,25

Resistividad transversal a 20º (Ohm/cm)1014

Resistencia al impacto (VGI) %: 10

Coeficiente de dilatación térmica lineal mm/m ºC: 0,05

Conductividad térmica (kcal /m ºC): 0,13

Tº reblandecimiento VICAT ( fuerza 50 N) (ºC): 80

Constante dieléctrica: 3,0

Rugosidad hidráulica:

K(mm)	0,003

N (Manning)  0,008

C (H Will)       15

- Dimensiones normalizadas de los tubos de PVC-O ( UNE-ISO 16.422) para transporte de agua son las que se indican en la tabla adjunta.

Diámetro (mm.)    Espesor (mm.)       Longitud

DN			e                           L

90                          2,0                         6

110                        2,4                         6

160                        3,2                         6

200                        4,0                         6

250                        5,0                         6

315                        6,9                         6

3.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

3.1.- Características del Suministro

Los adjudicatarios están obligados a garantizar durante la vigencia del contrato, el suministro del material cuyas características técnicas mínimas se describen en este pliego comprendido en las agrupaciones de lotes que le hayan sido adjudicados, con absoluta continuidad durante  todo el tiempo de ejecución del contrato incluido los periodos vacacionales.

El suministro será espaciado en el tiempo y sujeto a las necesidades del servicio en cantidad y definición específica de materiales recogidos en las tablas del Anexo 1 para cada uno de los lotes. Dicha tabla es orientativa de la familia de accesorios, pudiendo el CAAF, solicitar productos no incluidos en las mismas siempre que sea necesario y pertenezcan a la misma familia.

En este último caso, al no estar pactado el precio unitario, éste se fijará  aplicando el mismo porcentaje de descuento que el ofertado por el adjudicatario para el producto que,  incluido en la tabla y perteneciendo a la misma familia, más se parezca, no suministrándose hasta que el técnico apruebe los precios ofertados y autorice el suministro.

Los suministros se realizarán por el adjudicatario mediante pedidos o programaciones que el CAAF adelantará en función de sus necesidades a la empresa adjudicataria de cada lote. No se admitirá la exigencia de cantidades mínimas de pedido y los artículos serán nuevos, no habiendo tenido por tanto un uso anterior.

La empresa facilitará, un número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico específico de contacto, para asegurar la comunicación necesaria para la petición de suministros, así como  la realización de  cualquier consulta que se estime necesaria y  de cualquier incidencia en la ejecución del contrato.

3.2.- Plazo de entrega

La entrega de los productos se efectuará dentro de un plazo no superior a veinte días naturales desde que se curse y envíe la petición  al proveedor salvo en el caso de pedidos urgentes, derivados de causas diferentes al quehacer diario, en los que el plazo de entrega será de 48 horas. En ambos casos la urgencia de la petición se  establecerá por el CAAF.

Si el adjudicatario no entregase el material especificado en el plazo concertado, el CAAF se reserva el derecho de adquirir en el mercado los productos requeridos, repercutiendo al adjudicatario el importe de la adquisición.

3.3.- Forma y lugar de entrega

Los productos objeto de la presente licitación se entregarán en el almacén del CAAF, sito en la calle Máximo Escobar, número 2, C.P.35600, Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura. Canarias,  en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes que sean laborables.

La mercancía deberá ser depositada por el transportista en su ubicación concreta dentro del almacén y no en pasillos o zonas de paso. Para ello deberá disponer de los útiles propio para su transporte y personal necesario para su descarga si fuera necesario, y  con estricto cumplimiento de las  medidas preventivas establecidas en la legislación vigente de prevención de riesgos laborales.

Cualquier gasto originado por la entrega del material y expresamente los del transporte del mismo, y de las  medidas de seguridad preventiva que establezca el CAAF, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Una vez entregado el suministro en el almacén del CAAF se formalizará el correspondiente albarán en el cual se especificará obligatoriamente los datos recogidos a continuación así como la documenta anexa detallada,

Contenido albarán:

- Número de unidades entregadas.

- Número de lote

- Valoración económica del suministro y la partida IGIG

- Número pedido interno del CAAF

- Número de expediente de la licitación.

- Cualquier otro dato que el CAAF considere necesario y que podrá comunicar al adjudicatario durante la ejecución del contrato.

- Nombre y dirección de la empresa suministradora

- Fecha de suministro

- Identificación de la fábrica que ha producido el material

- Identificación del vehículo que lo transporta

Documentación a adjuntar a la entrega de la mercancía:

- Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial siguiendo modelo del anexo 1 o modelo del anexo 2 según proceda.

- Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad de cada suministro.

Se comprobará la marca referencia o referencia de los materiales, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad ofertada.

El sellado del albarán confirmará  la recepción del número de bultos especificado en la norma de entrega, pero no la conformidad con la mercancía entregada.

Si el suministro una vez comprobado no fuese de conformidad en su totalidad o en algunos de  los productos que lo integran, por no cumplir con lo ofertado, serán devueltos.  El adjudicatario tiene la obligación de retirarlos por su cuenta y riesgo y sin contrapartida alguna,  reservándose  el CAAF, el derecho de adquirir en el mercado los productos no conformes, y repercutiendo al adjudicatario el importe de la adquisición.

4.-  PLAZO DE GARANTÍA

Se establecerá un plazo de garantía de Un (1) año, contados a partir de la finalización del suministro.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será,  a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del  año 2016.

6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD

Todos los elementos hidráulicos definidos en el artículo 1 del presente pliego deben contar con el correspondiente marcado CE, conforme a la norma UNE correspondiente.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles-públicos y privados, autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean correspondiente acreditación.

7.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitación del suministro de tubos de   polietileno PE-100, PVC-U de presión, (unión elástica con anillo  elastomérico) y  PVC-O de presión (unión con anillo  elastomérico), utilizados para el transporte y distribución de agua potable, destinado a las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura de canalización hidráulica del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (C.A.A.F.), para cada uno de los lotes es el siguiente:

LOTE 1: El presupuesto base de licitación  del suministro de  Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. de diámetros 25-32-40-50 y 63mm.,en rollo será de CUARENTA Y  nueve mil veinticinco euros (49.025,00€), excluidos IGIC.

El IGIC ascenderá a la cantidad de 0,00€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 0  al presupuesto base de licitación del lote 1.

LOTE 2: El presupuesto base de licitación  del suministro de Tubos de Policloruro de vinilo   PVC-U de presión (unión con junta elástica de presión), PN-16at., de diámetro 63mm. será de  noventa mil trescientos euros  (90.300,00€), excluidos IGIC.

El IGIC ascenderá a la cantidad de 0,00€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 0  al presupuesto base de licitación del lote 2.

LOTE 3: El presupuesto base de licitación  del suministro de: Tubos de Policloruro de vinilo con orientación molecular (PVC-O) de presión (unión con junta elástica de presión), clase 500 y    PN-16at. de diámetros 90-110-160-200-250-315mm., será DE ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis euros.  (168.436,00€), excluidos IGIC.

El IGIC ascenderá a la cantidad de 0,00€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 0  al presupuesto base de licitación del lote 3.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de Trescientos siete mil setecientos sesenta y un euros (307.761,00€), excluido IGIC., siendo el tipo impositivo del 0%.

Los importes presupuestados, al ser estimativos, tendrán carácter de máximo, no estando el CAAF obligado a la adquisición de su totalidad, ni existiendo ninguna responsabilidad ni obligación contractual adicional a remunerar por los suministros no solicitados cuando éstos sean menores que la estimación detallada en el Pliego de Características Técnicas.

Puerto del Rosario a 28 de marzo de 2016

Ana María Hernández González

Técnico CAAF

ANEXOS:

1.- RELACIÓN DE MATERIALES A SUMINISTRAR

| Lote nº 1: Tubos de Polietileno alta densidad PE-100 y PN-16at. de diámetros 25-32-40-50 y 63mm., en rollo. |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | DN | Precio unitario máximo licitación sin IGIC(€) | Precio unitario ofertado | Pedido CAAF (Ud) | Cantidad suministrada | Presupuesto Licitación estimado sin IGIC (€) |
| Tubos de PE-100 y PN-16at. | 25 | 0,60€ |  |  |  |  |
| Tubos de PE-100 y PN-16at. | 32 | 0,95€ |  |  |  |  |
| Tubos de PE-100 y PN-16at. | 40 | 1,30€ |  |  |  |  |
| Tubos de PE-100 y PN-16at. | 50 | 1,60€ |  |  |  |  |
| Tubos de PE-100 y PN-16at. | 63 | 2,70€ |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |
| Lote nº 2: Tubos de Policloruro de vinilo PVC-U de presión PN-16at., diámetro 63mm. |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | DN | Precio unitario máximo licitación sin IGIC(€) | Precio unitario ofertado | Cantidad estimada (Ud) | Cantidad suministrada | Presupuesto Licitación estimado sin IGIC (€) |
| Tubos de PVC P-U PN-16at. | 63 | 3,01€ |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |
| Lote nº 3: Tubos de Policloruro de vinilo con orientación molecular (PVC-O) de presión (unión con junta elástica de presión), clase 500 y PN-16at. de diámetros 90-110-160-200-250-315mm. |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | DN | Precio unitario máximo de licitación sin IGIC(€) | Precio unitario ofertado | Cantidad estimada (Ud) | Cantidad suministrada | Presupuesto Licitación estimado sin IGIC (€) |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 90 | 5,40€ |  |  |  |  |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 110 | 7,02€ |  |  |  |  |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 160 | 12,50€ |  |  |  |  |
| Tubos de PVC-O PN-16at. | 200 | 18,87€ |  |  |  |  |
| Tubos de PVC-O PN-16at. 6at. | 250 | 29,30€ |  |  |  |  |
| Tubos de PVC-O PN-16at. 6at. | 315 | 45,17€ |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

ANEXO II: RELACIÓN DE MATERIALES A SUMINISTRAR NO INCLUIDOS EN LA TABLA.

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRECIO INCLUIDO EL PORCENTAJE DESCUENTO PACTADO | CONFORMIDAD ADJUDICATARIO | CONFORMIDAD CAAF | Cantidad Pedido | Cantidad suministrada | Importe pedido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |